CTS-22 型超声探伤仪

CTS-22/CTS-22A超声探伤仪是携带式A型脉冲反射式超声波探伤仪，可用交流电或电池供电工作。仪器采用高亮度、内刻度矩形示波管，具有工作频率宽、探伤灵敏度高、稳定性好、波形清晰和体积小、重量轻、耗电省以及操作方便等特点。 CTS-22CTS-22A超声探伤仪仪器适用于金属和部分非金属材料的无损检测，尤其适用于流动性大的野外或高空探伤作业，可作为无损检测人员资格考核用标准化仪器。

CTS-22/CTS-22A超声探伤仪主要技术性能： 工作频率范围 0.5～10MHz 衰减器 80dB，每2dB±0.1dB 垂直线性误差 ≤5% 动态范围 ≥30dB 扫描范围（钢纵波） 10～5000mm 水平线性误差 ≤1% 最小探测距离 ≤3mm（配用5N14窄脉冲探头） 远场分辨率 ≥30dB（配用2.5P20-D探头） 脉冲移位范围（钢纵波） 0～400mm 灵敏度余量 ≥46dB（2.5P20-D直探头发现200mm-ф2平底孔） 重量 主机4.5Kg，带电池6.3Kg 体积（长×宽×高） 300mm×254mm×100mm