CTS-23超声波探伤仪

CTS-23超声波探伤仪是携带式A型脉冲反射式超声波探伤仪，可用交流电或电池供电工作。CTS-23超声波探伤仪具有频带可变的宽频放大器，宽扫描范围的时基电路，设置了细调及微调的高精度衰减器；仪器采用高亮度、内刻度矩形示波管。探伤灵敏度高、稳定性好、波形清晰、体积小、重量轻、耗电省且操作方便。 CTS-23超声波探伤仪具有报警功能，可分别对闸门内的“进波”或“失波”报警。 CTS-23超声波探伤仪适用于焊缝、锻件等金属和部分非金属材料的无损检测，特别适用于近区高分辨力探伤，可作为无损检测人员资格考核用标准化仪器。

CTS-23超声波探伤仪主要技术性能： 工作频率范围 0.5～20MHz，分三个频段 衰减器 90dB，每2dB±0.1dB 垂直线性误差 ≤5% 动态范围 ≥30dB 扫描范围（钢纵波） 5～5000mm 水平线性误差 ≤1% 最小探测距离 ≤1.2mm（配用5N6窄脉冲探头） 远场分辨率 ≥30dB（配用2.5P20-D探头） 脉冲移位范围（钢纵波） 0～400mm（扫描量程5、10、50mm） 0～800mm（扫描量程250、1000mm） 灵敏度余量 ≥46dB（2.5P20-D直探头发现200mm-ф2平底孔） 重量 主机5.5KG，带电池7.5KG 体积（长×宽×高） 355mm×254mm×140mm

公司名称：深圳华清仪器仪表有限公司

公司电话：0755－28199550、29806349

公司传真：0755－29806349

热线电话：13554848522   QQ:394688981

公司地址：深圳市宝安区龙华民治大道梅花新园E203

公司网址:http://www.huaqing17.cn

邮编：518131

深圳华清仪器仪表有限公司上海办事处

联系人:张小姐      电话:13684941024

Q   Q:812222693

公司网址：http://www.electron17.com

深圳华清仪器仪表有限公司济南办事处

联系人：张先生  电话：13554755562

Q   Q:1042831739

公司网址：http://www.rich17.cn/

深圳华清仪器仪表有限公司华北市场部

联系人：谢先生  电话：13530869090

Q   Q: 1163083232